Приложение № 1.2

к Техническому заданию

открытого запроса предложений

№ 43-АХО-06/2012

Требования к материалам, используемым при выполнении работ.

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики (функциональные характеристики, форма выпуска) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для устройства верхнего слоя кровельного ковра использовать рулонный кровельный материал с указанными техническими характеристиками (или эквивалент). | - Толщина не менее 3,8 мм; - Основа рулонного кровельного материала – стеклоткань; - Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении, не менее – 800/900 Н; - Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее – 2 кг/кв.м.; - Потеря посыпки, не более 1 г/образец; - Тип покрытия верха – гранулят или сланец; - Тип покрытия низа – полимерная плёнка; - Основа рулонного кровельного материала – искусственный каучук (СБС); - Водопоглощение в течение 24 ч, по массе, не более 1%; - Температура хрупкости вяжущего, не выше – 30°С; - Температура гибкости на брусе R=25мм, не выше – 20°С; - Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001Мпа – абсолютная; - Теплостойкость, не менее 95°С; - Длина х ширина – 10х1 м. |
| 2 | Для устройства нижнего слоя кровельного ковра использовать рулонный кровельный материал с указанными техническими характеристиками (или эквивалент). | - Толщина не менее 2,8 мм; - Основа рулонного кровельного материала – стеклоткань; - Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, не менее – 800/900 Н; - Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее – 2 кг/кв.м.; - Тип покрытия верха – полимерная плёнка; - Тип покрытия низа – полимерная плёнка; - Основа рулонного кровельного материала – искусственный каучук (СБС); - Водопоглощение в течение 24 ч, по массе, не более 1%; - Температура хрупкости вяжущего, не выше – 30°С; - Температура гибкости на брусе R=25мм, не выше – 20°С; - Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов – абсолютная; - Теплостойкость, не менее 95°С; - Длина ширина – 10х1 м. |
| 3 | Раствор готовый кладочный цементный М-100 | Раствор применяется в основном при проведении кладочных и штукатурных работ, а так же при изготовлении цементных стяжек полов. Основное отличие раствора м 100 от бетона аналогичной марки - отсутствие крупного заполнителя (щебня) в составе смеси, а также значительно большее содержание цемента и песка, нежели в бетоне аналогичной марки. |
| 4 | Сталь листовая | Сталь с двусторонним цинковым покрытием, обеспечивающим неизменность свойств при различных методах обработки изделия. Толщина листа 0,7мм. |