Приложение № 1.3

к Техническому заданию

открытого запроса предложений  № 61-АХО-08/2012

Требования к материалам, используемым при выполнении работ.

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики (функциональные характеристики, форма выпуска) | Значения показателей, предлагаемые участником размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), предлагаемого к поставке материала, страна происхождения материала | Технические характеристики (функциональные характеристики, форма выпуска) (Участник размещения заказа указывает конкретные показатели характеристик материала) |
| 1 | Для теплоизоляции кровли использовать тепло-, звукоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола – «Пеноплекс» марка35 (или эквивалент). Представляет собой теплоизоляционный материал с равномерно распределенными замкнутыми ячейками, не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению. | - толщина 50 мм; - плотность на сжатие при 10% деформации, не менее 0,25 МПа; - огнестойкость - Г1-Г3, В2, Д3,РП1; - паропроницаемость- 0,018мг/(м*ч*Па); - влажность по массе не более 0,3%; - водопоглощение за 24 часа по объему не более 0,1%; - плотность 25-35 кг/м3 |  |  |
| 2 | Для устройства верхнего гидроизоляционного слоя использовать мембрану кровельную армированную на основе ПВХ – «Пластфоил» марки F или F NORD (или эквивалент). | - армирование - полиэстер - прочность не менее 17МПа; - удлинение при разрыве не менее 370% - огнестойкость Г2, РП1, В2; - водонепроницаемость – 100% - водопоглощение по массе (24ч) не более 0,15 %; - коэффициент паропроницаемости 0,011 мг/(м.ч.Па); - прочность при растяжении не менее 12-14МПа - изменение линейных размеров при нагревании не более – 0,5% - Температура эксплуатации, от-40 до +40 оС. |  |  |
| 3 | Для устройства разделительного слоя – водопроницаемый материал, изготовленный из натуральных или искусственных полимеров путем механического или термического адгезивного закрепления волокон – геотекстиль) (или эквивалент). | Материал, обладающий водонепроницаемостью, высокой прочностью, теплоизоляцией, возможностью выдерживать интенсивные нагрузки, не пропускать сварное, гомогенное соединение полотнищ. |  |  |