Приложение № 1.2

к техническому заданию документации

открытого запроса предложений

№ 63-АХО-08/2012

Лот № 1	Требования к материалам, используемым при выполнении работ

по капитальному ремонту буфета административного здания

по адресу: г.Рязань, ул.Семашко, д.18.

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики (функциональные характеристики, форма выпуска) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для полов – плитка керамогранит ГРЕС ST 07 (или эквивалент) | - неполированный керамогранит, пр-во Россия, размер 300х300мм; толщина 8мм; цвет – серо-коричневый. Образец плитки предварительно согласовать с Заказчиком. |
| 2 | Для стен – плитка «Венеция» (или эквивалент) | - облицовочная плитка, пр-во Беларусь, размер 200х300мм, цвет – мокко, толщина – 7мм. Образец плитки предварительно согласовать с Заказчиком |
| 3 | Воднодисперсионный колер «Parade» (или эквивалент) | Номер цвета: №237; Состав: водно-дисперсионный; Производитель: Лакра-Синтез, Швеция; Вид: колеровочная паста; Глянец: матовый; Цвет: кофе с молоком; Свойства: атмосферостойкий, светостойкий. Образец колера предварительно согласовать с Заказчиком |
| 4 | # Для окраски стен и потолков краска PARADE W4 акрилловая, белая, влагостойкая, матовая (или эквивалент) | Тип: водоэмульсионная/под колеровку Производитель: Лакра-Синтез, Россия; Базис: С Глянец: матовый Цвет: белый Назначение: интерьеры Связующее: акриловая Растворители: вода Высыхание: часы 0,5 часа Расход 7,6 м2/л Температура: + 10 гр.C Упаковка: ведро пластик Основа: акриловая смола Добавки: диоксид титана Плотность 1.45 кг/л; Система колеровки: универсальные и дисперсионные красители Срок хранения: 24 месяца. Покрытие выдерживает частую влажную уборку с применением моющих средств. Морозостойкая. Образец краски предварительно согласовать с Заказчиком |
| 5 | Для выравнивания стен и потолков шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35 (или эквивалент) | Цвет - белый Марочная прочность на сжатие: ≥ 3 МПа Прочность на изгиб: ≥ 1,3 МПа Прочность сцепления с основанием: ≥ 0,5 МПа Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,41-0,51 л Расход смеси при слое 1 мм: 0,8-0,9 кг/м² Рекомендуемая толщина слоя: 1-5 мм Жизнеспособность раствора: 1 час Пластичная, паропроницаемая, трещиностойкая |
| 6 | Для окончательного (финишного) выравнивания стен и потолков шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК Т-36 (или эквивалент). | Цвет - белый Марочная прочность на сжатие: ≥ 5 МПа Прочность на изгиб: ≥ 3 МПа Прочность сцепления с основанием: ≥ 0,5 МПа Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,35-0,45 л Расход смеси при слое 1 мм: 1 кг/м² Рекомендуемая толщина слоя: 0-2 мм Жизнеспособность раствора: 2 часа Пластичная, паропроницаемая, трещиностойкая. |
| 7 | Для укладки плитки – клей плиточный «Эталон» (или эквивалент) | ГОСТ 28013-98; смесь серого цвета, которая разводится водой в пропорции 1 кг смеси к 0,18-0,21 л воды; плотность готового раствора составляет 1,45-1,55 г/куб. см; насыпная плотность сухой смеси составляет 1650-1750 кг/1 куб. см; наносимый слой должен иметь толщину в пределах от 2 до 6 мм; адгезия составляет свыше 15 кг/кв. см; расход при толщине наносимого слоя в 1 мм составляет 1,4-1,5 кг/ 1 кв. м; открытое время работы с составом — 15 минут; выдерживает 35 циклов замерзания-оттаивания; допустимый температурный диапазон для эксплуатации -40 …+60 С ; срок хранения сухой смеси 6 месяцев при ненарушенной заводской упаковке. |
| 8 | Для затирки плиточных швов – затирка «CERESIT» 33 super (или эквивалент) | - обладает противогрибковым действием; имеет гладкую поверхность; водо- и морозостойкая; пригодна для наружных и внутренних работ; экологически безопасна. Цвет - белый |